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Ekspertyza techniczna 
dotycząca stanu Pomnika –,,Grobu Nieznanego Sybiraka”, ogrodzenia i terenu utwardzonego przy pomniku zlokalizowanym przy ulicy Sybiraków 2 w Białymstoku, wraz z określeniem zakresu robót niezbędnych do doprowadzenia obiektu do właściwego stanu i kosztorysem.  

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt budowlano konstrukcyjny fundamentu pod Pomnik – ,,Grób Nieznanego Sybiraka” opracowany w lipcu 1996r. przez 
doc. dr inż. Czesława Dawdo. 
1.2. ,,Zagrożenia biologiczne w budynku” Bronisław Zyska, wydawnictwo Warszawa ,,Arkady’’ 1999 r.
1.3. [bookmark: _Hlk45799993]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022, poz. 1225 z późn. zmianami).
1.4. Wizja lokalna dokonana w dniach 28.03.2024r. - 20.05.2024 r.

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest Pomnik - ,,Grób Nieznanego Sybiraka” zlokalizowany przy ul. Sybiraków 2 w Białymstoku, składający się z postumentu, na którym ustawione są stalowe krzyże wykonane z szyn kolejowych, wózek kolejowy z płytą granitową, znicz stalowy, ogrodzenie kamienne i teren utwardzony znajdujący się w granicach ogrodzenia.
Celem opracowania jest zbadanie stanu technicznego postumentu, na którym ustawione są stalowe krzyże wykonane z szyn kolejowych, wózka kolejowego z płytą granitową, znicza stalowego, ogrodzenia kamiennego oraz terenu utwardzonego z określeniem zakresu robót budowlanych niezbędnych do doprowadzenia obiektu do właściwego stanu, wraz ze sporządzeniem przedmiaru robót i kosztorysu. 

3. [bookmark: _Hlk46133980]Opis stanu istniejącego 

	Pomnik – ,,Grób Nieznanego Sybiraka’’ w Białymstoku został wzniesiony na podstawie skutecznego zgłoszenia, potwierdzonego pismem z dnia 09.08.1995r. znak AVII/R-7358/152/95 prezydenta Miasta Białegostoku. Budowa Pomnika została zakończona w 1997 roku. Autorem projektu pomnika jest białostocki artysta plastyk Dymitr Grozdew.
Wg autora pomnika Pana Dymitra Grozdewa w ,,pomniku najistotniejsza rolę spełnia Krzyż, który każdy nosi, a tym bardziej Sybiracy. On góruje ponad wszystkim. Zespolone przy nim małe krzyżyki mówią o tych, którzy nie wrócili. 
Z małych krzyży wyrasta jeden duży zwycięski Krzyż. Wykonanie z szyn kolejowych, które są symbolem wywózek na Sybir. Zwisający łańcuch to symbol niewoli. Duży znicz – ogień i chleb były głównymi potrzebami zesłańców’’. 
Projekt konstrukcyjny pomnika i ogrodzenia opracował doc. dr inż. Czesław Dawdo,
W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniach 28.03.2024r. - 20.05.2024r. dokonano oględzin Pomnika – Grobu Nieznanego Sybiraka oraz wykonano odkrywkę, polegającą na zdjęciu granitowej płyty ze słupka narożnikowego znajdującego się w ogrodzeniu i sprawdzeniu stanu fundamentów w dwóch miejscach występujących pęknięć ogrodzenia kamiennego. Ponadto sprawdzono przewody i kable energetyczne służące do zasilania oświetlenia. 
Postument o wysokości ok. 0,47 m wykonany jest jako żelbetowy, obłożony łupanymi płytami granitowymi, z wbudowanymi poziomo trzema doziemnymi lampami oświetlającymi, znajdującymi się na nim krzyżami, wykonanymi z kolejowych szyn stalowych o różnej wysokości. Z przodu postumentu znajduje się symboliczny grób obłożony czarnymi płytami granitowymi z napisem o treści ,,Grób Nieznanego Sybiraka” Kolejnym elementem pomnika jest wózek kolejki wąskotorowej, podświetlony od spodu, z umieszczoną na nim czarną  płytą granitową, na której widnieje płaskorzeźba i napis wykonany z liter mosiężnych o treści ,,W hołdzie sybirakom Golgotę wschodu pamiętaj”. W centralnym miejscu pomnika umieszczony został stalowy znicz o wysokości ok. jednego metra i średnicy ok. 0,6m, w którym pierwotnie płonął ogień pochodzący z palnika gazowego i butli znajdującej się wewnątrz. 
Teren wokół powyższych elementów jest utwardzony betonową drobnowymiarową kostką ułożoną w kilku poziomach oraz niską zielenią i trawą. W odległości ok. 8 metrów od najwyższego krzyża umieszczone zostały na rurach stalowych o średnicy 60 mm dwa reflektory oświetlające. Całość otoczona jest kamiennym ogrodzeniem.
W trakcie oględzin stwierdzono występowanie następujących usterek:

3.1. Stalowe krzyże 
Głównym elementem pomnika jest krzyż o wysokości 13,7 m wykonany z profili szyn kolejowych. Składa się z czterech pionowo ustawionych szyn typu S 42 rozchylających się ku dołowi w czterech różnych kierunkach. U góry znajduje się ramię krzyża o długości 2,5 m Poszczególne szyny zostały połączone ze sobą przewiązkami stalowymi. 
Na postumencie, w którym zamocowano główny krzyż, znajduje się 31 sztuk krzyży mniejszych o wysokości od 0,45 m do 2. 45 m wykonanych z szyn stalowych typu S42, typu S37 i innych. 
Krzyże w przeważającej części zostały zamocowane w fundamencie obłożonym granitowymi, łupanymi płytami kamiennymi.
Elementy stalowe pod wpływem niekorzystnych wpływów warunków zewnętrznych uległy miejscowemu utlenieniu. Widoczne są gołym okiem ogniska korozji, szczególnie na połączeniach elementów. Ponadto występują miejsca w kolorze zielonym, w których rozwinęły się siedliska glonów.

Ze względy na wykonanie pomnika z szyn kolejowych różnych typów dokonano pomiarów obwodu zewnętrznego każdego elementu oraz jego długości. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki pomiarów: 

Wykaz krzyży umieszczonych na postumencie 
	Lp
	Wyso -
kość


[m ]
	Obwód



[m ]
	Powierzchnia jednego elementu pionowego
[m2 ]
	Długość ramienia poziomego/ukośnego
[m ]
	Obwód



[m ]
	Powierzchnia jednego elementu poziomego
[m2 ]
	Powierzchnia całego krzyża


[m2 ]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1,38
	0,59
	0,8142
	1,00
	0,45
	0,4500
	1,2642

	2
	1,26
	0,58
	0,7308
	1,01
	0,45
	0,4545
	1,1853

	3
	2,18
	0,57
	1,2426
	1,00
	0,58
	0,5800
	1,8226

	4
	2,10
	0,57
	1,1970
	0,51
	0,45
	0,2295
	

	
	
	
	
	1,00
	0,59
	0,5900
	

	
	
	
	
	0,56
	0,45
	0,2520
	2,2685

	5
	1,48
	0,59
	0,8742
	1,00
	0,45
	0,4500
	1,3242

	6
	2,19
	0,59
	1,2921
	1,00
	0,59
	0,5900
	1,8821

	7
	0,91
	0,58
	0,5278
	0,80
	0,45
	0,3600
	0,8878

	8
	0,99
	0,59
	0,5841
	0,79
	0,45
	0,3555
	0,9396

	9
	1,85
	0,59
	1,0915
	1,00
	0,45
	0,4500
	1,5415

	10
	2,05
	0,37
	0,7585
	0,46
	0,37
	0,1702
	

	
	
	
	
	0,90
	0,37
	0,3330
	

	
	
	
	
	0,56
	0,37
	0,2072
	1,4689

	11
	1,24
	0,59
	0,7316
	1,00
	0,45
	0,4500
	1,1816

	12
	2,20
	0,37
	0,8140
	0,45
	0,37
	0,1665
	

	
	
	
	
	0,91
	0,37
	0,3367
	

	
	
	
	
	0,55
	0,37
	0,2035
	1,5207

	13
	3,15
	0,37
	1,1285
	0,90
	0,37
	0,3330
	1,4615

	14
	1,57
	0,59
	0,9263
	1,00
	0,45
	0,4500
	1,3763

	15
	2,15
	0,59
	1,2685
	1,00
	0,59
	0,5900
	1,8585

	16
	0,88
	0,59
	0,5192
	0,80
	0,45
	0,3600
	0,8792

	17
	1143
	0,59
	0,8437
	1,00
	0,45
	0,4500
	1,2937

	18
	0,94
	0,59
	0,5546
	0,80
	0,45
	0,3600
	0,9146

	19
	1,45
	0,45
	0,6525
	0,70
	0,45
	0,3150
	0,9675

	20
	1,30
	0,45
	0,5850
	0,80
	0,45
	0,3600
	0,9450

	21
	1,30
	0,45
	0,5850
	0,80
	0,45
	0,3600
	0,9450

	22
	1,44
	0,45
	0,6480
	0,70
	0,45
	0,3150
	0,9630

	23
	2,12
	0,59
	1,2508
	0,50
	0,45
	0,2250
	

	
	
	
	
	0,10
	0,59
	0,0590
	

	
	
	
	
	0,60
	0,45
	0,2700
	1,8048

	24
	0,95
	0,59
	0,5605
	0,81
	0,45
	0,3645
	0,9250

	25
	2,45
	0,37
	0,9065
	0,90
	0,37
	0,3330
	1,2395

	26
	1,81
	0,59
	1,0679
	1,01
	0,59
	0,5959
	1,6638

	27
	1,52
	0,59
	0,8968
	1,00
	0,45
	0,4500
	1,3468

	28
	1,21
	0,59
	0,7139
	1,00
	0,45
	0,4500
	1,1639

	29
	1,82
	0,59
	1,0738
	1,00
	0,45
	0,4500
	1,5238

	30
	0,85
	0,59
	0,5015
	0,80
	0,45
	0,3600
	0,8615

	31
	2,12
	0,59
	1,2508
	1,00
	0,45
	0,4500
	1,7008

	32
	58,4
	0,59
	34,4560
	10,00
	0,59
	5,9000
	40,3560

	
	
	
	
	
	
	RAZEM
	81,4772



Krzyż wysoki ---pozycja 32 
Wysokość krzyża  - 13,7 m 
Długość szyny S42 - 13,7m  x 4 szt.=58,4 m
Długość ramienia - 2,5 m
Długość szyny S42  - 2,5m x 4 szt. = 10,0 m 

3.2. Łańcuch umieszczony na krzyżu 
Elementem uzupełniającym pomnik jest stalowy łańcuch zawiesinowy 
z ogniwami o średnicy pręta Ø 20 mm. Jedna część łańcucha zawieszona jest na głównym krzyżu, a druga na krzyżach mniejszych, ponadto na płycie granitowej umieszczonej pod kątem na postumencie, znajduje się kolejny fragment tego łańcucha. Łączna długość łańcucha  wynosi dwadzieścia dwa metry.
[image: https://www.eogniwa.pl/userdata/public/assets/lancuch8.PNG]

· D   - 20 mm 
· L  - 105 mm
· P   - 65 mm
· B  - 68 mm
Długość łańcucha 22,0 m o powierzchni zewnętrznej przeznaczonej do malowania 1,73 m2.

Przy głównym wejściu został wbudowany łańcuch zawiesinowy 
o długości 4.8 m, ogniwami o średnicy pręta  Ø 13 mm  i powierzchni zewnętrznej do malowania 0,335 m2 .
· D - 13 mm
· L - 61 mm
· P - 35 mm
· B - 43 mm

3.3. Postument 
1) Żelbetowy blok w kształcie prostopadłościanu o wysokości ok. pół metra, szerokości 6,1 m i długości 5,08 m został obłożony granitowymi, szarymi  płytami o grubości 0,08 m. W najwyższej części postumentu wbudowano w płaszczyznę poziomą trzy lampy oświetlające kierujące światło do góry. 
Na płaszczyznach poziomych, szczególnie w obrębie krzyży, widoczne są siedliska glonów przekształconych już w formę porostów w kolorze szarym.
Przed krzyżami na postumencie znajduje się głaz granitowy oszlifowany od góry z umieszczonym na nim napisem ,,Z trudu naszego i znoju Polska powstała by żyć” wykonanym z mosiężnych liter oraz stalowy łańcuch. 
Na płaszczyźnie kamienia granitowego w trakcie długotrwałego wystawienia na szkodliwe warunki atmosferyczne powstały rdzawe naloty od korodującego łańcucha stalowego. Należy odbarwienia kamienia usunąć poprzez polerowanie. 

3.4. Wózek kolejowy z płytą 
Przed rzeźbą stworzoną z krzyży stalowych znajduje się kompozycja umieszczona na kruszywie łamanym, pochodzenia mineralnego, stosowanego na podbudowę torów kolejowych, z umieszczonym na nim fragmentem drogi żelaznej składającej się z szyn kolejowych i wózka kolei wąskotorowej o długości 2 m, szerokości 1 m i wysokości 0,5 m, 
płytą granitową i umieszczoną płaskorzeźbą oraz napisem wykonanym 
z liter mosiężnych o treści ,,W hołdzie sybirakom Golgotę wschodu pamiętaj”.
Elementy stalowe wózka pokryte są miejscowo glonami i uległy nieznacznej korozji. Całość należy oczyścić i pomalować ma kolor taki sam jaki był w okresie wcześniejszym, tj. czarny. 



3.5. Znicz stalowy 
Znicz wykonano z blachy stalowej o grubości około jednego milimetra. Podstawę stanowi rura o średnicy Ø 0,4 m i wysokości 0,75 m, na której umieszczono ażurowe elementy stalowe o wysokości 0,15 m i średnicy 0,6 m.
Wszystkie elementy metalowe wraz z upływem czasu uległy uszkodzeniu. Częściowo złuszczyła się powłoka malarska, pojawiły się ogniska korozji jak też widoczne są siedliska glonów. Wszystkie elementy metalowe należy oczyścić, zabezpieczyć powłoką antykorozyjną 
i ponownie pomalować farbą w kolorze takim samym jaka była w okresie wcześniejszym, tj. czarną. 

3.6. Elementy metalowe
Na wykonanym ogrodzeniu zostały zamontowane różne elementy metalowe.
a) napisy metalowe o treści ,,Pamięci sybiraków” o wysokości  litery 30 cm i szerokości 18 cm sztuk 16; 
b) krzyże stalowe przy wejściu  0,47 x 0,47 m szt. 2;
c) krzyże stalowe na ścianie za pomnikiem 0,47 x 0,47 m szt. 2;
d) figury płaskie ażurowe o wymiarach 0,27x0,37 m szt. 8, wykonane 
z prętów stalowych 10 mm x 10 mm; 
e) krzyż odlany z żeliwa z elementem pionowym o wysokości 1,9 m i średniej szerokości 0,5m i elementem poziomym długości  0,9 m, szerokości 0,3 m.
3.7. Litery z mosiądzu
	Litery wykonane z mosiądzu, którego jednym ze składników jest miedź, w trakcie długotrwałego wystawienia na szkodliwe  warunki atmosferyczne pokryły się patyną. Jest to zjawisko naturalne 
i dokonywanie pozbywania się nalotu nie jest zalecane.


3.8. Ogrodzenie (dokładne wymiary ogrodzenia umieszczone są na rysunkach technicznych stanowiących załącznik do niniejszego opracowania)

Elementem zamykającym Pomnik ,,Grób Nieznanego Sybiraka” jest ogrodzenie wykonane częściowo z łupanego kamienia polnego, 
a w przeważającej większości z kamiennych granitowych płyt łupanych oraz ciętych. Płyty granitowe wyglądem zbliżone są do prostopadłościanu. 
Ogrodzenie posadowione jest na betonowym fundamencie 
o szerokości 0,4 m, na którym wznoszą się  słupki o  szerokości ok. 0,8 m, grubości ok. 0,5 m i zmiennej wysokości od ok. 1,5 m do 1,9 m. Pomiędzy słupkami wykonane są  przęsła o grubości 0,4 m i wysokości od około jednego metra do 1,8 m i długości od 4,12 m do 5,33 m. Wszystkie elementy ogrodzenia od góry przykryte są czapą wykonaną 
z płyt granitowych łupanych o grubości ok. 10 cm. Przęsła ogrodzenia składają się z dwóch warstw kamieni, stanowiących odrębne ściany licowe. Wewnętrzna przestrzeń pomiędzy obiema ścianami wykonanego ogrodzenia wypełniana jest zaprawą cementową. 
a) Ogrodzenie od wyjścia głównego (od strony północno zachodniej tj. ulicy Piastowskiej) składa się z dwóch wysokich słupków pomiędzy którymi rozpięty jest stalowy łańcuch zawiesinowy o długości 4,8 m i z dwóch narożnych słupków oraz dwóch przęseł, na których od frontu umieszczono napis o treści ,,Pamięci Sybiraków”. Na słupkach o wysokości 2 metrów, od frontu zamontowane są płaskorzeźby obrazujące krzyże. Od środka, na słupkach znajdują się  tablice granitowe o wymiarach 50x20 cm. 
Na słupku narożnym znajdującym się po lewej stronie (stojąc frontem do rzeźby krzyży) występują pęknięcia zaprawy pomiędzy wszystkimi płytami granitowymi. Są to pęknięcia zarówno poziome jak i pionowe. Płyta umieszczona w środkowej części uległa całkowitemu odspojeniu od konstrukcji. W miejscu tym dokonano odkrywki sprawdzając układ mocowania płyt. Inne płyty na tym słupku uległy niewielkiemu przesunięciu. Dziewięć płyt należących do tego słupka należy zdemontować i ponownie wkleić na zaprawę mineralną na to samo miejsce. 
Na prześle lewym, od strony zewnętrznej i wewnętrznej nad trzecią warstwą płyt granitowych ustawionych na rąb, występuje na całej długości przęsła pęknięcie poziome o rozwartości ok. 2,5 mm. Ponadto od strony wewnętrznej widoczne jest pęknięcie ukośne, biegnące od fundamentu do góry w lewą stronę.
Na dwóch słupkach wysokich przy wejściu, występują pęknięcia pionowe i poziome pomiędzy płytami granitowymi. W słupku po lewej stronie podczas ostukiwania pięścią sześć płyt wydawało głuchy odgłos świadczący o braku przyczepności do podłoża. Natomiast w słupku po prawej stronie podczas takiego samego ostukiwania pięścią w trzech płytach dało się usłyszeć głuchy odgłos świadczący o braku przyczepności do podłoża. Płyt te należy zdemontować i ponownie wkleić na to samo miejsce. 
Na przęśle prawym, od strony zewnętrznej, powstało pęknięcie ukośne przy obu słupkach, biegnące od fundamentu ku górze łączące się z pęknięciem poziomym biegnącym pod czapą nad przęsłem. Na słupku narożnym widnieje pękniecie ukośne.  
Od strony wewnętrznej brak jest widocznych pęknięć zaprawy. 
b) Ogrodzenie z prawej strony pomnika (stojąc twarzą do krzyży) od strony południowo zachodniej składa się ze słupków i siedmiu przęseł wykonanych w większości z łupanych płyt granitowych. Na pierwszym słupku narożnym, łączącym się ze ścianą frontową widoczne są zarysowania poziome i pionowe oraz  ślady po wcześniej wykonanych naprawach spoiny pomiędzy płytami umieszczonymi niżej. Na pierwszym przęśle od strony zewnętrznej i wewnętrznej występuje pękniecie zaczynające się przy lewym słupku i dochodzące do drugiego słupka. W dalszej części ogrodzenia pęknięcia przebiegają poziomo w górnych strefach, w przeważającej części pomiędzy pierwszą i drugą warstwą bloków kamiennych pod czapą. Zarysowania pionowe występują przy słupkach oraz pomiędzy nimi. Widoczne są ślady po wcześniej wykonanych naprawach. 
Na ogrodzeniu od strony wewnętrznej przy pomniku z krzyżami, zamontowane są granitowe tablice pamiątkowe pomiędzy którymi da się zauważyć przebiegające pęknięcia zaprawy.
c) Ogrodzenie z lewej strony pomnika (stojąc twarzą do krzyży) od strony północno wschodniej składa się ze słupków oraz z siedmiu przęseł wykonanych w większości z łupanych płyt granitowych.
 W ogrodzeniu z tej strony wykonane wejście w kierunku kościoła parafialnego. Charakter i przebieg zarysowań na tym ogrodzeniu jest zbliżony do zarysowań znajdujących się na ogrodzeniu zlokalizowanym po prawej stronie.
d) Ogrodzenie od strony południowo wschodniej, znajdujące się za pomnikiem składa się ze słupków oraz z trzech przęseł. Od strony pomnika ściana ogrodzenia wykonana jest z płyt granitowych na której znajdują się tablice pamiątkowe. W miejscach nie osłoniętych tablicami, widoczne są spękania pomiędzy płytami.  Natomiast z drugiej strony ogrodzenia, ściana wykonana jest 
e) W całości z kamieni polnych łupanych, do której nic nie zostało zamocowane. Na połączeniu bloków kamiennych od strony zewnętrznej w wielu miejscach występują spękania zaprawy, a także jej znaczne ubytki. 
Ogrodzenie wystawione jest na znaczną ekspozycję promieni słonecznych, które powodują nagrzewanie się elementów ogrodzenia i w konsekwencji rozszerzanie się ich. Największy wpływ na nagrzewanie od promieni słonecznych mają elementy znajdujące się w górnej strefie. Płyty wbudowane jako czapka na ogrodzeniu i kamienie znajdujące się w niższej warstwie zwiększając swoją długość, powodują rozwarstwienia  pomiędzy niżej wmurowanymi elementami tworząc zarysowania zaprawy. 
W przeważającej części są to poziome rysy, jednakże nacisk spowodowany rozszerzalnością liniową może powodować także pęknięcia zaprawy 
w innych kierunkach. Może to być pionowe lub ukośne zarysowanie. Wszystko jest  uzależnione od wzajemnego ułożenia poszczególnych elementów ogrodzenia. 

W celu przeciwdziałania powstawania zarysowań należało w trakcie wznoszenia ogrodzenia wykonywać szczeliny dylatacyjne.
Dylatacja to proces umożliwiający absorpcję ruchów konstrukcji, które mogą powstać w wyniku zmian temperatury, wibracji, czy też w wyniku osiadania gruntu, powinny mieć szerokość ok. 2  cm i być rozmieszczone dla konstrukcji murowej co ok. 4-5 m. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem dobrze przylegającym do podłoża, trwale plastycznym, wodoszczelnym, odpornym na promienie ultrafioletowe i kolorem zbliżonym do naturalnej zaprawy. 
Ponadto na ścianach ogrodzenia została umieszczona znaczna ilość tabliczek zamocowanych na wkręty osadzone w otworach wywierconych 
w ścianie. Proces wiercenia z udarem mógł mieć destrukcyjny wpływ na połącznia poszczególnych bloków kamiennych. 
Przemieszczanie się warstw na skutek zmian temperatury jest procesem trwałym, którego nie da się zahamować. Obecnie powstałe i widoczne pęknięcia stworzyły naturalne szczeliny dylatacyjne, które należy zabezpieczyć przed wnikaniem do wnętrza obiektu wody opadowej. 

3.9. Utwardzenie terenu
Utwardzenie terenu wykonano w przeważającej części 
z drobnowymiarowych kostek betonowych o różnych wymiarach, kształcie i kolorze.  
a) Bezpośrednio przy ogrodzeniu ułożono płytki betonowe 
o wymiarach 35 x 35 cm bez wbudowanego obrzeża chodnikowego. Część płytek uległa zapadnięciu się, co powoduje kierowanie wód opadowych na ścianę ogrodzenia, a nie w kierunku terenu biologicznie czynnego. Należy rozebrać utwardzenie
 z płytek i w miejsce to wbudować kostki granitowe 10 x 10 x 10 cm z  obrzeżem chodnikowym granitowym na podbudowie z tłucznia łamanego i podsypki cementowo piaskowej. 
b) Przy ścianie głównej od strony południowo wschodniej za pomnikiem z krzyżami, ułożono sześć rzędów płytek betonowych 
o wymiarach 18 x 35 cm z nieutwardzonym pasem  o szerokości 
17 cm, na którym brak jest możliwości naturalnej wegetacji roślin. Należy dlatego połączyć ze sobą pas utwardzony znajdujący się przy ogrodzeniu, z chodnikiem biegnącym równolegle, tworząc jedną szeroką utwardzoną płaszczyznę. 
Płytki ułożone są bez wbudowanego obrzeża w związku z tym uległy znacznemu przemieszczeniu się. Należy rozebrać wszystkie płytki o wymiarach 18 x 35 i wykonać nową podbudowę z tłucznia łamanego o grubości 15 cm i podsypką cementową 3 cm, na której należy ułożyć kostkę granitową łamaną o wymiarach 
10 x 10 x 10 cm z obrzeżem chodnikowym wbudowanym od strony trawnika. 

c) Wokół postumentu z krzyżami znajduje się teren obłożony kostką drobnowymiarową betonową w kształcie ,,młotka” w kolorze szarym i czarnym. Od strony ogrodzenia kostka została zabezpieczona obrzeżem chodnikowym betonowym o zakończeniu półokrągłym. Obrzeże wbudowano powyżej płaszczyzny terenu utwardzonego, uniemożliwiając odpływ wody opadowej na trawnik, przez co powstawały zastoiska wody i odkształcanie terenu. Obrzeża wbudowane na skarpie od strony południowo zachodniej nie mają odpowiedniej ławy betonowej i opornika zabezpieczającego przed przemieszczeniem się na bok. Podbudowa wykonana tylko 
z piasku, pod kostki znajdujące się bezpośrednio przy postumencie nie została równomiernie zagęszczona i obecnie widoczne są znaczne nierówności terenu.
Płaszczyzna ułożona z kostek betonowych przy obrzeżu chodnikowym od strony północno zachodniej (w kierunku wejścia głównego) została zakończona paskiem o szerokości 10 cm wykonanym z kostek granitowych w kolorze odróżniającym się od pozostałej części. W miejscu tym, obrzeże chodnikowe nie było 
w stanie utrzymać naporu części wyższej utwardzenia 
i przemieściło się na bok, powodując zwiększenie odległości pomiędzy kostkami. 
Należy zauważyć, że jedynie w tym miejscu zastosowano zaznaczenie wizualne różnicy poziomów terenu, które powinno być wykonane o szerokości 0,35 m. 
Zaleca się rozebrać całą płaszczyznę wykonaną z kostki betonowej wraz z podbudową i wykonać podbudowę nową 
z tłucznia łamanego o grubości 15 cm i podsypką cementowo piaskową 3 cm, na której należy ułożyć kostkę granitową 
o wymiarach 10 x 10 x 10 z obrzeżem chodnikowym granitowym wbudowanym od strony trawnika, umożliwiającym spływ wody na teren nieutwardzony. 

Bezpośrednio przy wejściu głównym na teren ogrodzony, znajdują się dwie płaszczyzny utwardzone kostkami granitowymi 
z obrzeżami betonowymi rozdzielone pasem betonowym 
o szerokości 0,4 m. Pas ten stanowi część fundamentu pod ogrodzenie kamienne. Należy skuć wierzchnią warstwę fundamentu betonowego i w miejscu ułożyć kostkę granitową taką samą, jaka jest wbudowana obok. Miejscowo na terenie utwardzonym widoczne są zadolenia i nierówności. Kostki granitowe ułożone są w sposób chaotyczny, bez zachowania stosownego wzoru i z widocznym betonowym fundamentem ogrodzenia. Należy całość rozebrać i ponownie ułożyć,  jednakże na podbudowie z tłucznia łamanego i podsypce cementowo piaskowej z obrzeżem chodnikowym granitowym wbudowanym od strony trawnika. umożliwiającym spływ wody na teren nieutwardzony. 
3.10. Trawniki i nasadzenia 
Jednym z elementów Pomnika ,,Grobu nieznanego Sybiraka” jest roślinność znajdująca się na jego terenie. Bezpośrednio, przy głównym wejściu posadzone są rośliny zimozielone, które obecnie osiągnęły wysokości ok. jednego metra i zajmują całą powierzchnię rabaty, bez możliwości pielęgnacji roślinności w części środkowej. Dodatkowo ich rozrost spowodował znaczne zajęcie ciągu pieszego. 
Trawniki miejscowo mają zadolenia i nierówności. Najbardziej niebezpiecznym miejscem jest skarpa obsadzona trawą znajdująca się pomiędzy postumentem, a ścianą z tablicami po prawej stronie. 
W miarę wbudowywania nowych tablic, na ścianach ogrodzenia 
i koniecznością dojścia bezpośrednio do tablic w celu złożenia wiązanek kwiatów i zniczy, niezbędnym jest likwidacja części trawnika i wykonanie utwardzenia terenu. Szczególnie pożądane jest to przy wejściu na teren pomnika od strony kościoła, bezpośrednio przy istniejącym utwardzeniu z kostki granitowej. Zaleca się wykonać utwardzenie terenu o wymiarach 3,4m x 1,5m  używając takiej samej kostki granitowej łupanej. utwardzenia.

3.11. Sieć energetyczna
W początkowym okresie energia elektryczna dostarczana była do obiektu ze złącza kablowego znajdującego się przy domu pogrzebowym na terenie kościoła pw Ducha Świętego przy ul. Sybiraków 2 i dalej do złącza kablowego, znajdującego się przy pomniku na ścianie ogrodzenia po lewej stronie. Obecnie w tym miejscu, na ścianie ogrodzenia widoczne są dwa zaizolowane kable energetyczne wystające ze ściany. Ze złącza na ścianie było doprowadzone zasilanie do trzech lamp elektrycznych wbudowanych 
w postument pomnika z krzyżami, do dwóch lamp usytuowanych na rurach stalowych oraz jednej zlokalizowanej przy zniczu. Zasilane było również gniazdko elektryczne znajdujące się na tej samej ścianie. 
W okresie późniejszym zmieniono zasilanie obiektu  poprzez odłączenie kabla w złączu kablowym przy domu pogrzebowym. Obecnie nowe złącze kablowe zlokalizowane jest w narożniku ściany za postumentem z krzyżami  i ścianą po prawej stronie pomnika.  Energia elektryczna dostarczana jest tylko w okresie włączonego oświetlenia ulicy Piastowskiej. Obecnie, w porze nocnej świeci się jedna lampa usytuowana w postumencie pomnika i jedna lampa zlokalizowana pod płytą ułożoną na wagoniku kolejki wąskotorowej. Brak jest połączenia kabli energetycznych z oświetleniem ulicznym zasilającym lampy zlokalizowane na rurach i lampy przy zniczu. Doprowadzenie energii do tych lamp odbywało się kablem energetycznym  YKY 4x2,5, który znajduje się w dobrym stanie technicznym.   
W trakcie oględzin sieci energetycznej przy pomniku dokonano sprawdzenia stanu kabli i przewodów elektrycznych oraz wbudowanych lamp oświetleniowych. Połączenia pomiędzy lampami wbudowanymi w postument wykonano przewodem YDY 3x1,5. We wbudowanych w postument lampach, na szkłach od strony wewnętrznej widoczne są krople wody, świadczące o przedostawaniu się wody do środka lampy. Ponadto na obudowie lampy znajdującej się poniżej terenu, widoczne są ślady świadczące o długotrwałym przebywaniu lampy w wodzie. Wykonane podłączenie lampy do zasilania uległo skorodowaniu. Lampy znajdujące się w postumencie  należy wymienić na nowe i zapewnić szczelność połączeń. 

4. Wnioski i zalecenia dot. Pomnika  ,,Grobu Nieznanego Sybiraka”

	Na podstawie przeprowadzonych oględzin postumentu i ustawionych na nim stalowych krzyży, symbolicznego grobu nieznanego sybiraka, rzeźby wykonanej z wagonika kolejki wąskotorowej i znajdującej się na nim płycie granitowej, metalowego znicza, ogrodzenia wykonanego z kamieni, utwardzonego terenu przy pomniku oraz instalacji elektrycznej 
z oświetleniem pomnika oraz dokonanych odkrywek, stwierdzono konieczność przeprowadzenia robót remontowych zmierzających do poprawienia stanu technicznego pomnika i jego otoczenia. 
Przyczyn występujących nieprawidłowości może być kilka. Przede wszystkim niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych, kwaśnych deszczów i zanieczyszczenia środowiska, co skutkuje powstawaniem ognisk korozji oraz siedlisk glonów i porostów. Kolejnym powodem powstałych uszkodzeń jest zjawisko, w którym promienie słoneczne ogrzewają ściany ogrodzenia kamiennego, powodując przemieszczanie się ich i powstawanie zarysowań zaprawy. 
W celu doprowadzenia obiektu do właściwego stanu należy zakres robót podzielić na dwa etapy. 
Pierwszy etap będzie uwzględniał przeprowadzenie procesu naprawczego pomnika z krzyżami stalowymi i trzema lampami umieszczonymi w postumencie, rzeźby wykonanej z wagonika kolejki wąskotorowej i znajdującej się na nim płycie granitowej, metalowego znicza, ogrodzenia wykonanego z kamieni. 
Drugi etap powinien dotyczyć utwardzonego terenu przy pomniku oraz sieci elektrycznej z oświetleniem pomnika znajdującym się na słupach.

ETAP PIERWSZY (ilości i wymiary poszczególnych elementów znajdują się 
w przedmiarze robót)
4.1. Oczyścić i pomalować  stalowe krzyże znajdujące się na postumencie. 
4.2. Umyć  metodą ciśnieniową elementy z granitu-postumentu pod krzyżami.
4.3. Dokonać impregnacji elementów z granitu na postumencie pod krzyżami.
4.4. Na postumencie pod krzyżem szczeliny pomiędzy płytami granitowymi wypełnić klejem poliuretanowym wodoszczelnym, trwale plastycznym, zbliżonym kolorem do płyt kamiennych, zachowując zależność aby grubość wtłoczonej masy była zbliżona do wysokości szczeliny. 
4.5. Wymienić na nowe trzy lampy wbudowane w postument pod krzyżami.
Doziemna oprawa oświetleniowa, której obudowę i pokrywę wykonano ze stali nierdzewnej AISI 304, IP-67, IK10, zasilanie 220-240V, 50-60Hz, pokrywa z rozsyłem światła 10, klosz szklany odporny na wstrząsy termiczne i statyczny nacisk 5t, uszczelka silikonowa. Źródło LED o mocy 40W. Oprawa z puszką montażową oraz zasilaczem elektronicznym.
4.6. W miejscach pęknięć między elementami ogrodzenia usunąć zaprawę, następnie oczyścić podłoże i w tym samym miejscu ułożyć klej poliuretanowy wodoszczelny, trwale plastyczny, zbliżony kolorem do zaprawy, zachowując zależność aby grubość wtłoczonej masy była zbliżona do wysokości szczeliny. Przyjęto średnią szerokość spoiny 
10 mm.
Płyty (sztuk 18) które wydają głuchy odgłos przy ostukiwaniu pięścią, znajdujące się na dwóch słupkach o wysokości dwóch mętów przy wejściu na teren pomnika i płyty umieszczone na słupku po lewej stronie, należy zdemontować i oczyścić, a następnie wkleić na zaprawę mineralną w to samo miejsce 
4.7. Usunąć metodą strumieniowo - ciśnieniową siedliska glonów i porostów z ogrodzenia kamiennego.
4.8. Oczyścić i pomalować na kolor taki sam jaki był w okresie wcześniejszym wszystkie stalowe elementy należące do pomnika i ogrodzenia wymienione poniżej:
a) szyny pod tablicą z napisem ,,W hołdzie Sybirakom Golgotę Wschodu Pamiętaj”;
b) metalowe krzyże;
c) wszystkie napisy metalowe, Krzyż Katyński itd. zlokalizowane na murze otaczającym teren pomnika (zarówno od strony zewnętrznej muru, jak i na zewnątrz);
d) łańcuch umiejscowiony przy głównym wejściu na teren pomnika i wszystkie fragmenty łańcucha umieszczone na stalowych krzyżach i na płycie kamiennej;
e) znicz metalowy. 

ETAP DRUGI 
Zalecenia i wnioski dot. powierzchni utwardzonej kostką granitową i sieci energetycznej.
Uwaga: Przed przystąpieniem do prac ujętych w etapie drugim, należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
4.9. Dokonać inwentaryzacji sieci energetycznej umieszczonej w ziemi.
4.10. Całą powierzchnię utwardzoną rozebrać.
4.11. Zdemontować dwie rury stalowe fi 60 mm używane jako słupy na lampy oświetleniowe.
4.12. Wbudować dwa słupy na nowych fundamentach  do zamocowania lamp oświetleniowych po dwie lampy na każdym słupie. Słupy oświetleniowe przemieścić w kierunku wejścia głównego w taki sposób aby słup po lewej stronie nie był wbudowany w nowo utwardzonym terenie.  
Podstawowe dane techniczne fundamentu pod słup:
· Szerokość: 30 cm
· Rozstaw śrub: 20x20 cm
· Wysokość fundamentu 80 cm

Podstawowe dane techniczne słupa oświetleniowego:
· Wysokość: 4 metry
· Mocowanie wysięgnika: 60 mm
· Podstawa: 250×250 mm
· Materiał: Stal S235
· Zabezpieczenie: Ocynk ogniowy
· Mocowanie podstawy: 200x200 mm.

Okrągły projektor. Obudowa chromowana i pokryta proszkiem poliestrowym, odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz szklany hartowany, odporny na wstrząsy termiczne i statyczne, formowana silikonowa uszczelka i śruby ze stali nierdzewnej. Wbudowany zasilacz LED 220-240V 50-60Hz, wbudowana dioda LED sterownik 220-240V 50-60Hz, z 1 CREE Dioda CXA 1512 COB. 
Dławik kablowy z podwójnego niklowanego mosiądzu PG11.

4.13. Wykonać nową podbudowę pod utwardzenie terenu na tej samej powierzchni zwiększając o powierzchnię o 1,5 m x 3,4 m przy lampie oświetleniowej z lewej strony.
4.14. Skuć warstwę betonu grubości 0,15 m z fundamentu przy wejściu głównym (pod łańcuchem) pow. 0,4 x 3,0 m.
4.15. Wykonać utwardzenie całej powierzchni na tej samej powierzchni zwiększając o powierzchnię o 1,5 m x 3,4 m przy lampie oświetleniowej z lewej strony i przy wejściu głównym (pod łańcuchem) pow. 0,4 x 3,0 m.
4.16. W miejscach zmiany poziomu terenu wbudować oporniki granitowe 
0,3 x 0,2 od góry płomieniowane.  
6

image1.png




